TRVANLIVOST POVRCHOVÝCH OCHRAN NÁTĚROVÝMI HMOTAMI SE SNÍŽENOU EKOLOGICKOU ZÁTĚŽÍ





FIALA, D. — ŠČERBEJOVÁ, M.


Ústav základů techniky a opravárenství, MZLU v Brně.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Zemědělské provozy se vyznačují velice specifickým prostředím. Patří sem mimo jiné prostředí stájí hospodářských zvířat, sklady krmiv, osiva, hnojiv a chemikálií. Odlišnost od průmyslové výroby tkví zejména v tom, že zemědělská zařízení jsou silně napadána korozí a zároveň přicházejí do styku s živou hmotou. Z tohoto důvodu musíme brát na zřetel ekologické hledisko použitých ochranných prostředků. Je potřeba vyřešit danou situaci kompromisem - tzn. použít takový ochranný prostředek, který současně ochrání zařízení před korozními vlivy a přitom nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí.


	Do současné doby byla těmto zařízením z hlediska druhu povrchové ochrany věnována jen malá pozornost. Více se kladl důraz na trvanlivost povrchové ochrany než na její vliv na zdravotní stav hospodářských zvířat, či lidí, kteří tyto látky aplikují. Mezi hlavní negativní vlivy ohrožující zdraví člověka a zvířat patří oddělování pevných částic nátěrů, které obsahují toxické pigmenty, a jejich následný únik do potravního řetězce. Dalším negativním vlivem na zdraví je používání rozpouštědlových nátěrových hmot s velkým obsahem těkavých látek způsobujících dýchací a jiné zdravotní potíže.


	Pro omezování negativních vlivů na životní prostředí se dá použít několik variant:


a) z hlediska složení nátěrových hmot (NH) 	


	- používání vodouředitelných nátěrových hmot (VŘNH), vysokosušinových a 	práškových NH (omezení výparů z organických rozpouštědel)


   	- používání pigmentů tzv. 2. a 3. generace (náhrada pigmentů na bázi Cr a Pb)


b) z hlediska aplikace - nanášení NH vysokotlakými stříkacími pistolemi


                                   - nanášení NH v elektrickém poli


c) z hlediska vzniklých odpadů - dodržování emisních limitů stanovených zákonem


   	- při zpracování odpadů dbát na to, že se jedná o nebezpečné odpady.








	Cílem této práce je zjistit trvanlivost nátěrových hmot se sníženou ekologickou zátěží ve vybraných zemědělských prostředích. Vzhledem k vybavenosti našeho pracoviště, provádíme zrychlené zkoušky dle ČSN a ISO zejména u VŘNH a u NH s atestem hygienika o zdravotní nezávadnosti. V této oblasti spolupracujeme s výrobci NH u nás a na Slovensku (Colorlak Uherské Hradiště, Chemolak Smolenice), dále pak s dovozci NH od zahraničních výrobců a také s výrobci zemědělských strojů (Ostroj Opava). Mimo zrychlené zkoušky provádíme i zkoušky dlouhodobé ve vybraných zemědělských prostředích. Ty by měly ověřit výsledky zkoušek zrychlených.


	Zrychlené zkoušky NH se na našem ústavu  provádí v kondenzačních komorách, které simulují jednotlivá korozní prostředí. Kondenzační komory vytváří prostředí s destilovanou vodou, SO2 a s močůvkou skotu. Zkoumané vzorky jsou potom vystaveny kontinuálnímu působení simulovaného prostředí a hodnotí se: a) před zkouškou, b) po 1, 4, 7, 14, 28 a 56 dnech , c) na závěr.  Mezi hodnocené parametry u nátěrových systémů řadíme (dle norem): přilnavost, tvrdost, tažnost, lesk, prokorodování a  podkorodování.


	Při zkouškách trvanlivosti ve stájovém prostředí skotu vykazovaly vynikající výsledky právě VŘNH, ale v kond. komoře s SO2  byl vzorek zcela degradován. Naopak některé polyuretanové NH, které mají atest hygienika pro styk s potravinami a pitnou vodou, vykazovaly dobrou odolnost proti prostředí SO2 , ale v prostředí s močůvkou byly výsledky horší. Zde se jeví jako reálný předpoklad pro používání VŘNH pro zemědělská zařízení, která se nacházejí ve stájích s hospodářskými zvířaty. Naopak polyuretanové NH je možné použít právě na aplikační části krmných dopravníků, jelikož mají dobrou odolnost proti povětrnostním podmínkám a zároveň i relativně vysokou tvrdost, což by mohlo zamezit zvýšenému otěru. 


	Ve své započaté práci budu pokračovat tak, abych mohl porovnat zrychlené zkoušky se zkouškami dlouhodobými, které trvají déle než 1 rok. Cílem výzkumu by měl být přehled nejužívanějších VŘNH a NH s atestem hygienika spolu s výsledky zkoušek, a také jejich doporučení pro určitá zemědělská prostředí. 





Klíčová slova


koroze, zkoušky koroze, předúprava povrchu, nátěrové hmoty, zkoušky nátěrových hmot, ekologie, emise, toxicita, odpady


