TRVANLIVOST POVRCHOVÝCH OCHRAN KOVÙ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝMI NÁTĚROVÝMI HMOTAMI

FIALA, D. — ŠČERBEJOVÁ, M.

Ústav základů techniky a opravárenství, MZLU v Brně.

Abstrakt

Ochrana kovových materiálů nátěrovými hmotami (NH) patří v současné době k nejužívanějším druhům ochrany proti korozi. Podmínky zemědělských provozů jsou specifické zejména tím, že řada strojů a zařízení přichází do přímého styku s hospodářskými zvířaty, s pitnou vodou a s krmivy. To je hlavní důvod, proč je ve výběru vhodné protikorozní ochrany nutné v tomto případě používat pouze nátěrové hmoty, které mají atest hlavního hygienika ČR pro styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Každý atest o zdravotní nezávadnosti musí obsahovat tyto základní údaje:

- konkrétní typ NH

- číslo odstínu

- pro jaký druh potraviny smí být NH použita (pokud se jedná o NH určenou pro přímý styk s potravinami a krmivy)

- časovou platnost atestu

Příklad: Email akryluretanový dvousložkový polomatný U 2057/1000,1999,4390

použitelný pro přímý styk s potravinami a krmivy, platnost do 31.12. 2002

Každý, kdo si objedná u výrobce atestovanou NH, má právo si k ní vyžádat i příslušný doklad o její atestaci.

Nátěrové hmoty, které splnily atest o zdravotní nezávadnosti jsou  takové, které neobsahují zdraví škodlivé látky. Jedná se především o náhradu anorganických pigmentů na bázi těžkých kovů (suřík, zinková a chromová žluť) jinými typy anorganických pigmentů (fosforečnanového nebo molybdenanového typu) či použitím organických pigmentů. Tyto nátěry též nesmí obsahovat zdraví škodlivé přísady (např. změkčovadla na bázi PCB).

Kromě zdravotní nezávadnosti je u těchto NH důležitá i jejich trvanlivost. Z tohoto důvodu provádíme na Ústavu základů techniky a opravárenství zkoušky trvanlivosti nátěrů, abychom mohli doporučit či vyloučit jednotlivé nátěrové systémy pro určitá zemědělská prostředí.

A. Nátěrové hmoty testované pro přímý styk s pitnou vodou

Nátěrový systém S 2802/0110 + 3x S 2803/0199 (polymerátová NH)

Zrychlená zkouška byla provedena v kondenzačních komorách s H 2O (destilovaná

voda), s SO2 a s močůvkou skotu.

Vzorky byly hodnoceny po 4, 7, 14, 28, 42 a 56 dnech od zahájení zkoušky a bylo

hodnoceno: prokorodování a vznik puchýřků, změna barevného odstínu a lesku.

Po ukončení zkoušky se kromě již zmíněných parametrů dále zjišťuje stupeň

podkorodování, tažnost, tvrdost a přilnavost nátěru.

Tento nátěrový systém se jevil jako velice odolný vůči všem prostředím, ale nejlepších výsledků bylo dosaženo v kondenz. komoře s močůvkou, kde došlo pouze k náznaku koroze v rysce. Jinak nebyl nátěr požkozen. Uvedený nátěrový systém má atest o zdravotní nezávadnosti, vyznačuje se též vysokou trvanlivostí a tudíž ho můžeme doporučit pro nátěry kovů v agresivním prostředí stájí.

B. Nátěrové hmoty testované pro přímý styk s potravinami a krmivy

Nátěrový systém S 2318/0105 + 2x U 2057/4390

Zrychlená zkouška v kondenzačních komorách pro vybraná prostředí, délka zkoušky

a zjišťování parametrů bylo shodné jako u nátěrováho systému A.

Tento nátěrový systém naopak prokázal zřetelnější požkození právě v komoře s močůvkou, a proto nemůže být doporučen pro použití ve vnitřních prostorách stájí, kde se vyskytují vysoké koncentrace čpavku. Pro svou vysokou trvanlivost a zdravotní nezávadnost ho však můžeme doporučit na aplikační části krmných vozů a dopravníků v přípravnách krmiv. Nevýhodou polyuretanové NH je její vyšší cena, ale vzhledem k její vysoké trvanlivosti a odolnosti dochází k úspoře nákladů.

Klíčová slova

koroze, nátěrové hmoty, zkoušky trvanlivosti NH, zdravotně nezávadné NH